Рекомендации изготовителя ООО «Теплостен-Сибирь»

по технологии кладки стен

из блоков теплостен

(ТУ 5835-002-38395959-2002)

г. Бердск                                                                                                                              15.01.2020г.

- Классификация блока и его особенности.

Широкая номенклатура трехслойных блоков на основе унифицированного строительного модуля позволяет возводить стены сложной конфигурации, сопрягаемые с любыми типами ограждающих конструкций без резки блоков в построечных условиях с сохранением непрерывного теплоизолирующего контура.

Особенности блока. Блок имеет некоторые особенности, которые при возведении стен следует учитывать производящим работы каменщикам.

  - Теплоэффективный блок можно условно отнести к бутовому камню, так как блок не имеет ни одной параллельной стороны и с одной из сторон блок офактурован. Выпускается несколько видов фактур неправильной «природной» формы. И у каждой фактуры есть свои размеры и перепады рельефа:

- Хорватский камень (перепады по фактурной части – от 0 до 16мм)

- Песчаник сколотая грань (от 0 до 17мм)

- Сланец (от 0 до 35мм)

- Старый замок (от 0 до 31мм)

- Гладкий с фаской (от 0 до 10мм)

  - Также выпускается несколько видов блоков в зависимости от их назначения (рядовой, угловой наружный, угловой внутренний, половинчатый, поясной, вентиляционный, эркерный).

  - При кладке стены используется тот блок, который нужен именно в этом месте. При этом практически исключается процесс резки и подгонки блоков по месту.

  - Возможная этажность строения: без каркаса — до трех этажей включительно, с применением каркаса — этажность здания не ограничена. Для устройства перекрытий между этажами может использоваться любая технология, в том числе железобетонные плиты перекрытия.

  - Толщина шва в кладке зависит от типа выбранной фактуры блока и может варьироваться от 5 до 15 мм. Допустимое отклонение от указанной толщины -  5мм. Такой шов не является мостиком холода так как он утепляется при кладке блока монтажной пеной или теплоизоляционным клеем. Блок легко поддается обработке. Блоки можно пилить, сверлить. Небольшой вес блока позволяет обходиться без специального подъемного оборудования на строительной площадке. Размер и конструкция блоков обеспечивают высокую скорость строительства. Для качественной кладки необходим минимальный набор инструментов.

  - Другая особенность укладки - применение клеевых и кладочных составов. Клей или кладочный состав наносится слоем от 5 до 20 мм. Этим достигается, во-первых, точность размеров кладки, во-вторых, ее прочность. Расход клея на 1м2 стены из блоков – 20-25 кг.

  - Еще одна особенность блока - блок имеет небольшую конусность. Его наружная часть, декоративный слой, на 4 мм "уже" и "ниже" слоя несущего. При изготовлении блоков на автоматизированных конвейерных Линиях Лещикова ЛЛБ-3/6 (разработка НИИ “Теплостен”) блоки из литьевых форм выдавливаются. Поэтому для снижения усилия при их выдавливании и сделан этот конус. При возведении стены из блока, имеющего небольшую конусность необходимо делать слой клея толще с наружной стороны блока и совсем тонким с его внутренней стороны. Номинальные  размеры блока 395 х 195 х 300, с округлением получаются следующие размеры 400 х 200 х 300, как представлено в рекламных материалах. Это сделано для того, чтобы легче было адаптировать проекты домов к данному блоку.

- Кладка стен

  - Перед началом кладки стен необходимо произвести проверку горизонтальности фундамента (плиты, ленточных фундаментов), а также, по необходимости, выравнивание.

  - Перед тем как приступить к кладке стен, следует выполнить гидроизоляцию фундамента. Очистите поверхность фундамента щеткой, уложите рулонный гидроизоляционный материал.

  - Произведите точные обмеры контуров будущих наружных стен в соответствии с проектом. Кладка стен здания начинается с укладки первого ряда блоков по всему периметру здания. Первый ряд — самый важный, так как он будет обеспечивать точность укладки последующих рядов. Первый ряд блоков укладывается на подготовленный фундамент, который с помощью уровня и киянки (резинового молотка) выравнивают точно по горизонтали. Учитывая возможное отклонение плоскости опоры от горизонтали рекомендуется вести кладку первого ряда на цементно-песчаный раствор марки М75 - М100 с достижением горизонтальной поверхности верха первого ряда. Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Ряд проверяется на неровности правилом и уровнем. Правильность закладки углов здания контролируется деревянным уголком. Блоки в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу должны укладываться по слою гидроизоляции.

  - Блок кладется на клей / кладочный состав. Толщина вертикальных и горизонтальных швов составляет от 5 до 15 мм в зависимости от типа выбранной фактуры и кладочного клеевого состава. Допустимое отклонение толщины шва составляет 5мм.

  - На стройку клей / кладочный состав поставляется в сухом виде. Небольшое количество, 2-5 кг затворяются водой согласно инструкции на упаковке и размешиваются при помощи электродрели со специальной насадкой для перемешивания цементных растворов и т.п. Консистенция раствора должна быть пластичной, т.е. чтобы при нанесении раствора зубчатой кельмой бороздки сохраняли свою форму, не растекались. В то же время раствор не должен быть слишком густым. Много клея приготавливать сразу не надо. Расход кладочного состава очень незначителен (20-25 кг сухого клея на один м2 стены блока). Приготовленный клей при помощи зубчатой кельмы, подбираемой по толщине блока, наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности и равномерно наносится слоем 5-20 мм.

  - Второй и последующие ряды кладки выполняются с перевязками швов в полблока. Наносится клей, и блок с максимальной точностью устанавливается по месту, его положение контролируется при помощи уровня, рихтовка производится резиновой киянкой. Выступающий из шва клей удаляется мастерком или шпателем. Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. Блок укладывается на нанесенный слой кладочного состава и выравнивается по отвесу или уровню. Для этого удобен резиновый молоток. Допускается вертикальные швы оставлять незаполненными, при этом их следует защищать от продувания и попадания влаги путем заполнения пенополиуретановой пеной. Для затирки швов как на внешней, так и на внутренней поверхности стены применяется тот же клей, что и для кладки блока. Внутренняя поверхность стены блоков на следующем этапе работ штукатурится.

  - При кладке блока отклонения от вертикали контролируются визуальными методами и условно инструментальными методами, так как блок имеет большие перепады рельефа по лицевой фактурной части.

  - Допустимое отклонение поверхностей кладки стен от вертикали (без учета фактуры блока) до 35мм на один этаж.

  - Согласно п.9.1 ТУ 5835-002-38395959-2002 технология кладки стен из блоков должна производиться в соответствии с настоящими рекомендациями. К качеству и технологии применения блоков применяются ГОСТы и СНиПы, указанные в ТУ.

- Укладка блоков различной номенклатуры

  - Для облегчения процесса возведения стены разработаны и выпускаются блоки различной номенклатуры. Поэтому отпадает необходимость пилить рядовой блок для заполнения, например, оконных проемов. При составлении проекта это обстоятельство должно учитываться и на стройку должны поступить совершенно определенное количество блоков того или иного вида. В идеальном случае при возведении стены из блока не остается отходов или излишков!

  - Самые объёмные блоки из имеющейся номенклатуры -  это блоки угловые. Они двух видов для наружных и внутренних углов здания. Их линейные размеры больше чем у рядовых блоков. Для придания дому особенно богатого, привлекательного вида, наружные угловые блоки могут немного (на 20-30 мм) выступать за общую поверхность стены.

- Тепловые компенсационные швы.

  - В связи с тем, что прочность кладки стены получается очень высокая, а тепловые расширения, возникающие в массиве защитно-декоративного слоя очень неравномерны то могут возникнуть растрескивание фактурной части стены по швам и фактуре блоков. Для устранения возникающих температурных расширений и усадок можно заранее организовывать по фактурной части вертикальные температурные швы через 2-2,5м сплошной стены на всю высоту кладки, а при наличии проемов по 2 шва с каждой стороны под и над проемами. Шов организуется в процессе кладки стены с помощью замены кладочного клея на фактурной части блоков на герметики на силиконовой или полиуретановой основе для наружных работ.

  - Если все-таки в каких-то местах произошло растрескивание фактурной кладки по наружной части, то эти места расшиваются углошлифовальной машинкой с алмазным кругом, заполняются полиуретановым герметиком и окрашиваются в цвет стены.

- Связка внешних и внутренних несущих и ненесущих стен.

  - Проверяем кладку в месте будущей стены; имеющиеся неровности устраняем. Тщательно очищаем поверхность кладки от пыли и загрязнений.

  - Для связи наружных стен с внутренними перегородками существуют следующие способы: можно заложить в несущей стене штробы; либо применить стальные или стеклопластиковые закладные элементы.

  - Сопряжения наружных и внутренних несущих стен рекомендуется осуществлять перевязкой блоков или прокладкой металлических анкеров. В  качестве анкеров можно использовать  металлические скобы ø4-5 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали - толщиной 4 мм или сварные сетки из арматуры ø4 - 6 мм.

- Перекрытия

  - Армированный пояс используется при применение в межэтажных перекрытиях пустотных ж/б плит заводского изготовления, для уменьшения эксцентриситета нагрузки от плиты перекрытия на стены. Глубина опирания междуэтажных железобетонных плит перекрытий на стены из трехслойных блоков должна быть не менее 120 мм. Армированный пояс можно выполнить так: в местах опирания плиты перекрытия  прокладывать армированный бетонный пояс (арматурная сетка ø4–5 мм с размерами ячейки 70x70 мм):

Директор ООО «Теплостен-Сибирь»      Ярцев А.П.